Информация на сайт

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «28» ноября 2014 года № 14.574.21.0122 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме:  «Разработка технологии получения и обработки конструкционных наноструктурированных материалов и покрытий с повышенной износостойкостью, направленной на импортозамещение» на этапе № 4 (период выполнения: 01.01.2016 - 30.06.2016) выполнены следующие работы:

1. Разработана программа и методика исследовательских испытаний экспериментальных образцов наноструктурированных металлических материалов и покрытий. Применяя данную методику возможно универсально провести исследование различных показателей и механических свойств центробежно-литых заготовок.

2. Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов наноструктурированных металлических материалов и покрытий по разработанным программе и методике. Исследования показали, что получаемые материалы имеют значительных градиент по свойствам в пределах каждого образца, обусловленный наличием введенных в структуру частиц.

3. Проведены работы по наработке партии деталей механизмов №2. В результате наработки партии деталей №2 было получено 7 деталей (1%TiC - 3 шт; 2%TiC - 3 шт; матрица для вибропресса "Кондор" - 1 шт.). Детали предназначены для установки на оборудование Индустриального партнера №1 ООО «Завод СТРОЙТЕХНИКА».

4. Проведена механическая и термическая обработка партии деталей механизмов №2. Для проведения термической обработки были выбраны режимы, после проведения которых наблюдалось максимальное увеличение износостойкости деталей, наблюдаемое в предыдущих этапах работы.

5. Проведены испытания наработанной партии деталей №2, путём установки на машины и механизмы, используемые Индустриальным партнёром №1. Детали устанавливались на смесители жестких бетонных смесей марки «СГ-750» производства Индустриального партнера №1 ООО «Завод СТРОЙТЕХНИКА». После определенного срока, методом взвешивания деталей до и после эксплуатации, было выявлено, что износ деталей (лопатки смесителя и матрица вибростола),

полученных в ходе наработки, уменьшился по сравнению с деталями собственного производства ООО «Завод СТРОЙТЕХНИКА», а также по сравнению с деталями, полученными в ходе наработки партии деталей №1.

6. Осуществлено участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных результатов ПНИ. Результаты доложены и обсуждены на международной конференции-школе по химической u1090 технологии ХТ’16 16-20 мая 2016 года в Волгоградском государственном техническом университете.

Полученные на четвертом этапе выполнения ПНИ результаты являются новыми, Состав выполненных работ удовлетворяет условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.

Назначение и область применения результатов проекта

Полученные результаты должны быть ориентированы на широкое применение в организациях, разрабатывающих и совершенствующих способы получения нано-структурированных материалов, основанных на введении дисперсных частиц в металлические расплавы, а также на промышленные предприятия чёрной металлургии.

1. Полученные результаты могут быть применены в различных областях науки и техники, узкоспециализированных исследованиях, посвященных созданию конструкционных наноструктурированных материалов и покрытий.

2. Полученные результаты ПНИ могут быть внедрены на предприятиях металлургической и машиностроительной сферы, а также иных предприятий, деятельностью которых является создание высокопрочных материалов.

3. Полученные результаты ПНИ могут оказать значительное влияние на развитие: научно-технических и технологических направлений созданий новых конструкционных наноструктурированных материалов и покрытий.