Таблица 1

Геометрические и энергетические параметры

каолиновых и бентонитовых глин

| Показатель активности | Марка каолиновой глины |  |  |  | Марка бентонитовой глины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС3 | КС3 (МА90) | КМ3 | КМ3 (МА60) | БМ2Т2 | БМ2Т2 (МА120) | БП1Т1 | БП1Т1 (МА120) |
| Содержание фракции < 1 мкм, % | 37 | 41 | 35 | 51 | 39 | 64 | 34 | 50 |
| К< 1 мкм | 1 | 1,1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,6 | 1 | 1,5 |
| Содержание фракции 1-10 мкм, % | 30 | 36 | 37 | 28 | 38 | 31 | 38 | 29 |
| К1-10 мкм | 1 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1 | 1,2 | 1 | 1,3 |
| Средний размер частиц, мкм | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 1,9 |
| Кdср | 1 | 1,1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,7 | 1 | 1,4 |
| Расчетная поверхность, м2/г | 92 | 105 | 92 | 128 | 114 | 190 | 110 | 150 |
| КS | 1 | 1,1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,7 | 1 | 1,4 |
| Коэффициент формы, балл | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Кф | 1 | 1,3 | 1 | 1,5 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| Активность геометрическая (АГ) | 5 | 6,9 | 5 | 7,1 | 5 | 7,5 | 5 | 6,9 |
| Интенсивность пиков, мм (степень аморфизации) | 15 | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | 12 | 9 |
| КI | 1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1 | 1,3 |
| Ширина пиков, мм (степень дефектонасыщения) | 7 | 8 | 13 | 16 | 6 | 8 | 18 | 21 |
| КL | 1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1 | 1,3 | 1 | 1,2 |
| Активность энергетическая (АЭ) | 2 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2 | 2,5 |
| Активность общая (Аобщ) | 7 | 9,1 | 7 | 9,5 | 7 | 9,9 | 7 | 9,4 |