## Slide 1
БИОАКТИВНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЕЩИН В ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

## Slide 2
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НИР
Механизм разрушения вследствие морозной агрессии
Сначала трещины допустимого размера и капиллярные поры заполняются водой. При достижении воды 0°C, она скачкообразно расширяется. В итоге объём воды увеличивается примерно на 10% . В порах и трещинах появляется давление, которое раскрывает трещину и способствует дальнейшему разрушению.

## Slide 3
НАУЧНАЯ НОВИЗНА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТЕ
Управление структурой кальцита для получения наименьшей проницаемости за счет совмещения пуццолановых и биоактивных добавок, что позволит повысить степень и скорость кристаллизации залечивающего трещину агента.
+
Биодобавка
(Bacillus subtilis)
Пуццолановый компонент
Исходный образец
2 цикла
6 циклов
9 циклов

## Slide 4
Bacillus subtilis
Согласно санитарно-эпидемиологическомим правилам СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» не относится к патогенным для человека микроорганизмам.
Bacillus subtilis или «сенная палочка» безопасны для человека и повсеместно распространены в почве. Микроорганизмы изучены и широко используются в медицине для профилактик желудочно-кишечного тракта и лечения некоторых инфекций.

## Slide 5
Механизмы самовосстановления трещин

Не менее 3 месяцев
Ca(OH)2+CO2CaCO3+H2O
Самостоятельный процесс восстановления бетона
Главным недостатком является превращение портландита в кальцит. Это понижает щелочность, что приводит к разрушению цементного камня и возникновению в бетоне коррозии 1 вида.
Восстановление происходит из-за цикличной смены условий среды. Сначала конструкция находится в воде, а затем на воздухе.

## Slide 6
Механизмы самовосстановления трещин

Менее месяца
Bacillus subtilis + C6H10CaO6+ O2  (Бактерии) (Лактат кальция)  CaCO3 + Bacillus subtilis
процесс восстановления за счет биологически активного агента
Пуццолановые смеси создают благоприятную для жизнедеятельности бактерий среду. Использование биодобавки позволит закрыть трещины за меньший промежуток времени без деградации бетона.
pH бетона ~ 12  Bacillus subtilis погибают pH бетона ~ 9-10  эффективное восстановление трещины
(Залечивающий агент)

## Slide 7
Цель и задачи проекта
ЦЕЛЬ: Разработать комплексную добавку в бетон для увеличения сроков службы и повышения морозостойкости железобетонных конструкций.
Задачи: 1) Разработка методики гранулирования бактериальной добавки, с целью получить частицы необходимого размера и прочности для дальнейшего добавления в бетонную смесь.
2) Определение влияния среды, в которой находится материал на эффективность процесса самовосстановления.
3) Разработка оптимальных составов бетонной смеси для повышения эффективности действия биодобавки.
4) Оценка эффекта увеличения долговечности бетона с биодобавкой и выбор наиболее эффективного состава.
Бактерии
Пуццолана
Защитная оболочка
Лактат кальция
~ 0.05 – 0.3 мм

## Slide 8
Назначение научно-технического продукта
Область применения, потребители.
Комплексная добавка разрабатывается для повышения долговечности железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в среде переменной влажности. Область применения - мостовые конструкции, причалы, набережные, фундаменты и т.п. Потребителем продукта являются строительные организации, производства железобетонных конструкций и производители товарного бетона.

## Slide 9
Спасибо за внимание!
Биоактивная добавка для восстановления трещин в цементных материалах
9
Кафедра: Строительные материалы и изделия
Исполнитель: Горбачевских Кирилл Алексеевич, АС-456
Научный руководитель: д.т.н. проф. Черных Т.Н.